專業射出人員養成課程大綱

| 系列 | 課程名稱 |  |  | 時數 | 課程大綱 | 天數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列一 | 各式射出成型機介紹與機台保養及異常處理 |  |  | 12hr | (1)油壓、油電、全電機結構介紹 (2)油壓、油電、全電機優缺點比較 (3)曲手式、直壓式、二板式射出機優缺點比較 (4)如何量測閉模力 (5)大柱平均拉伸與大柱斷裂關聯性 (6)車壁平行度對模具壽命的影響 (7)射出螺桿製作流程介紹 (8)射出螺桿長徑比、壓縮比、排氣設計介紹 (9)射出螺桿逆流環設計與成品穩定度的因果關係 (10)正確尋找保壓切換點的方法 (11)螺桿轉速與背壓對塑料密度的影響性 (12)噴嘴溫度控制與冷料的關聯性 (13)油壓系統介紹 (14)多迴路設計降低循環週期時間 (15)油壓動作計算式說明 (16)射出成型機檢驗及技術提升驗證項目 (17)塑化率與陰陽色的關聯性 (18)車壁變形量與毛邊的關聯性 (19)變頻器、可變量泵浦、高低壓泵浦、伺服馬達 節能省電率比較 (20)油壓方向閥簡易維修 (21)料管組保養、更換、安裝方法 (22)機台異常快速處理方法 | 2 |
| 系列二 |  | 射出材料選擇與加工技術介紹 | 塑膠材料特性及應用 | 6hr | (1)塑膠材料加工特性 (2)塑膠材料之簡介 (3)塑膠材料之分類 (4)塑膠材料之選用 (5)影響高分子性質的因素 (6)塑膠材料之辨識 (7)熱塑性塑料之特性及用途 (8)熱固性塑料之特性及用途 (9)高分子流變學 (10)分子鏈配向性 (11)黏度(Viscosity) (12)溫度效應 (13)剪切率 (14)高分子流體的特殊流動現象 | 1 |
|  |  |  | 射出成型加工技術 | 6hr | (1)射出充填加工條件與問題解析 (短射、流痕、結合線) (2)射出成型保壓階段加工條件與問題解析 (保壓壓力切換點、內應力、縮水) (3)射出成型冷卻階段加工條件與問題解析 (冷卻水路安排與設計、翹曲變形) (4)射出成形加工參數分析及設定的要領 | 1 |

| 系列三 | 模流分析與模具設計應用實務 | 模流分析案例實務 | 3hr | (1)塑膠射出產品分析重點 (2)充填分析-流動波前及壓力 (3)保壓分析-澆口是否封口與體積收縮率 (4)冷卻分析-冷卻溫度分布、冷卻時間與週期時間 (5)翹曲分析-變形趨勢與方向 (6)雙色產品模流分析 (7)業界模流分析案例分享 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模具設計與應用實務 | 9hr | (1)模具的種類與模座之選用 (2)塑膠射出模具結構介紹 (3)塑膠射出模具鋼料選用注意事項 (4)分模面設計之重點 (5)澆注系統設計 (6)流道與澆口設計對成形品影響性分析 (7)流動長度比(L/T Ratio)的應用 (8)冷卻迴路設計及其影響 (9)塑製品加工內應力的產生與降低對策 (10)排氣系統設計 (11)脫模機構設計 (12)熱澆道的運用與介紹 (13)特殊射出加工方法之特殊模具設計 (14)模具保養方法 | 1.5 |
| 系列四 | 射出成型不良原因分析與改善 |  | 12HR | (0)管理的不良及有效對策 (1)不良品發生原因的基本原理 (2)如何判斷不良品的成型原因 (3)試製不良與量產不良區分 (4)射出成形的不良原因與對策分析： a.短射 b.毛邊 c.過飽和 d.凹陷 e.真空泡 f.熔接線 g.流痕 h.噴射紋 i.冷料痕 j.水氣 k.空氣條紋(銀絲) l.色紋 m.波紋(唱片溝紋) n.黑紋 o.發赤 p.脆化 q.燒焦 r.黑點 | 2 |
| 系列五 | 特殊射出加工方法介紹及應用 |  | 12HR | (1)射出加工原理 (2)快速射出成型 (3)IMD及IML製程說明 (4)射出壓縮成型 (5)超臨界發泡射出加工介紹 (6)熱固性塑膠(BMC)射出成型技術 (7)氣輔射出成型技術 (8)整廠遠端監控系統介紹 (9)整廠中央供料系統 (10)PET整廠輸出 (11)金屬射出(PIM) (12)可分解性塑膠射出(PLA) (13)微量射出成型 (14)急冷急熱射出成型 | 2 |
| 系列六 | 多色(料)射出加工技術 |  | 12HR | - 單色基礎 - 多色射出成型加工原理 - 雙色模流分析 - 雙色產品設計 - 雙色成型品介紹 - 雙色成型材質相容性介紹 - 轉盤雙色機 - 轉軸雙色機 - 上下移動雙色機 - 左右移動雙色機 - 底座旋轉雙色機 - 轉盤雙色模 - 轉軸雙色 - 底座旋轉雙色模 - 三明治共射出 - 間歇射出 - 三色、四色成型介紹 | 2 |

射出成型不良原因分析與對策

在面對產品品質提升及降低製造成本的種種需求下,射出加工技術之進步與提升乃當務之急,藉由不良品與各項要因之關聯性分析,找到徹底的解決對策,降低總體成本,提升國際競爭力

課程效益：

參加對象/射出成型加工技術人員、模具設計與加工技術人員、製程與產品開發技術人員

講師簡介/ 劉洋貴 老師

１.不良品發生原因的基本原理

經歷：曾擔任菱陽公司、三盟公司射出成型課課長、堤維西公司射出成型/電鍍/硬化課課長、高專、堤維西廣州廠/伊朗廠射出成型技術移轉負責人，並由公司指派至日本東京Toshiba、德國巴頓及GIEBELER、奧地利AT＆S模具公司研習射出成型及模具技術，並曾擔任富強鑫射出機集團研發中心經理等要職，擁有28年射出成型經驗，目前於模具廠擔任技術顧問。除於國內大專院校擔任兼任講師，曾受邀至香港、上海、哥斯大黎加等地授課，授課經驗相當豐富。

專長：塑膠射出成型技術、多色射出成型模具、射出成型機技術及設計、機械系統設計

課程內容：

2.如何判斷不良品的成型原因：料溫、鬆退、背壓、螺桿轉速、v/p切換點、模溫、射壓、射速

3.試製不良與量產不良區分:

試製不良: 違背產品設計原則、射出機選用不當、模具設計不良、材料使用不當、量產不良:中央供料、冷卻水路、水垢、次料比例、環境溫濕度、電壓起伏……等等

4.射出成形的不良原因與對策分析：短射、毛邊、過飽和、凹陷、真空泡、熔接線、流痕、噴射紋、冷料痕、水氣、空氣條紋(銀絲)、色紋、波紋(唱片溝紋)、黑紋、發赤、燒焦、黑點、翹曲變形……等等現象與模具、塑料、射出機、成形條件、周邊設備因素之關聯性及對策分析

專業射出人員養成班系列

塑膠 模 具 結 構 設 計

課程效益：本課程除了介紹標準模具外,也將介紹新型特殊模具的特色製程與產品應用，使學員能清楚瞭解熱塑性及熱固性(BMC)、雙色、IML、快速射出、氣輔、PET整廠輸出等模具及周邊系統技術進步的趨勢與產品應用的方向，將新觀念與新技術結合到現有的生產型態上，增進自己的技術知識與企業的創新能力，在全球化的浪潮下，提昇個人與公司的競爭力。

參加對象/ 射出成型加工技術人員、模具設計與加工技術人員、製程與產品開發技術人員

講師簡介/ 劉洋貴 老師

經歷：曾擔任菱陽公司、三盟公司射出成型課課長、堤維西公司射出成型/電鍍/硬化課課長、高專、堤維西廣州廠/伊朗廠射出成型技術移轉負責人，並由公司指派至日本東京Toshiba、德國巴頓及GIEBELER、奧地利AT＆S模具公司研習射出成型及模具技術，並曾擔任富強鑫射出機集團研發中心經理等要職，擁有28年射出成型經驗，目前於模具廠擔任技術顧問。除於國內大專院校擔任兼任講師，曾受邀至香港、上海、哥斯大黎加等地授課，授課經驗相當豐富。

專長：塑膠射出成型技術、多色射出成型模具、射出成型機技術及設計、機械系統設計

課程內容：

1.模具的種類                2.塑膠射出模具結構介紹

3.塑膠   3.塑膠射出模具鋼料選用      4.分模面設計

5.澆注   5.澆注系統設計              6.流道與澆口設計對成形品影響性分析

7.冷卻   7.冷卻迴路設計              8.排氣系統設計

9.脫模   9.脫模機構設計             10.熱澆道的運用與介紹

11.業界模流分析實例介紹

專業射出人員養成班系列

射出材料選擇與加工技術實務

對射出成型加工各個階段更深入的探討,降低不良率,提升利潤

課程效益：藉由塑膠材料物性表的介紹,讓射出工程師、產品設計人員、模具工程

師在工作時對塑膠材料的物理特性、機械特性、熱特性、電氣特性有正

確的認識,並運用在實際的工作上,降低因誤用而產生的成本.

參加對象/ 射出成型加工技術人員、模具設計與加工技術人員、製程與產品開發技術人員

講師簡介/ 劉洋貴 老師

經歷：曾擔任菱陽公司、三盟公司射出成型課課長、堤維西公司射出成型/電鍍/硬化課課長、高專、堤維西廣州廠/伊朗廠射出成型技術移轉負責人，並由公司指派至日本東京Toshiba、德國巴頓及GIEBELER、奧地利AT＆S模具公司研習射出成型及模具技術，並曾擔任富強鑫射出機集團研發中心經理等要職，擁有29年射出成型經驗，目前於模具廠擔任技術顧問。除於國內大專院校擔任兼任講師，曾受邀至香港、上海、哥斯大黎加等地授課，授課經驗相當豐富。

專長：塑膠射出成型技術、多色射出成型模具、射出成型機技術及設計、機械系統設計

(4)加工參數分析

課程內容：

塑膠材料特性及應用:

(1)塑膠材料基本原理介紹(2)泛用塑膠材料的應用(3)工程塑膠材料的應用

(4)高性能塑膠材料的應用

射出成型加工技術:

(1)射出充填加工條件(2)射出成型保壓階段(3)射出成型冷卻階段